### «АЛЬФАПОЛ ШТ-1 »

Смесь сухая растворная штукатурная  защитная радиоэкранирующая  магнезиально-шунгитовая  М50, Пк2.

Для устройства радиоэкранирующего  антиэлектростатического покрытия стен и потолков. Толщина  слоя  10 - 40 мм. за один проход.

ПАТЕНТ на изобретение № 2233255. Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.06.574.П.011790.06.08     ТУ 5745-004-82166262-2004

Обязательной сертификации не подлежит. Не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной  безопасности».  Соответствует  требованиям  ГОСТ 12. 4..124-83 для антиэлектростатических материалов.

| Объекты применения. помещения, подверженные влиянию электромагнитных полей; помещения с выраженным влиянием аномалий естественных полей (геодинамически активные зоны геологических разломов); помещения, в которых требуется обеспечить защиту от статического электричества; помещения для индивидуального использования: жилые и офисные; медицинские и лечебно - профилактические учреждения; спортивные центры; помещения дежурных сил армии и других силовых структур, диспетчеров электростанций, аэропортов и т.п. вычислительные центры, серверные; предприятия электронной промышленности; предприятия медицинской промышленности. Преимущества. обеспечивает выравнивание стен/потолков и служит защитным экраном одновременно; обладает свойствами поглощения электромагнитных излучений; не накапливает статическое электричество; не искажает магнитное поле Земли, что обеспечивает естественную геомагнитную обстановку в домах и на рабочих местах; помещения, отделанные магнезиально-шунгитовыми штукатурками, обладают релаксационно-оздоравливающим эффектом и используются для восстановительной терапии; относится к категории непылящих и негорючих материалов; снижает уровни электромагнитных излучений радиочастот диапазона 10 кГц- 39 ГГц, электрических полей 50 Гц. В зависимости от толщины слоя, эффективность экранирования материала составляет до десятков дБ; в диапазоне частот от 900 МГц до 2000 МГц поглощение ЭМИ 80% (частоты мобильной связи); обладает повышенной адгезией к основаниям и трещиностойкостью; морозостоек, может использоваться в неотапливаемых помещениях; ремонтопригоден; экологичный состав. Общие требования. При работе соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». При использовании для защиты от электромагнитных полей следует руководствоваться СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 – 03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383 – 03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». С учетом требований ГОСТ Р 51318.14.1-99 и ГОСТ Р 51318.14.2-99 по ЭМС бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Подготовка основания. Устранить выступы, металлические элементы защитить от коррозии. На гладких поверхностях сделать насечки. Поверхность тщательно очистить от пыли, масел, краски и других веществ, мешающих приклеиванию выравнивающей смеси. За 3 – 4 часа до укладки смеси заделать трещины и большие выбоины (предварительно расшитые и огрунтованные) этим же раствором. Установить маячные рейки, прикрепив их к стене саморезами или на раствор «ШТ-1». Температура помещения: от +10°С. Относительная влажность: 60% на весь период выполнения работ. Изменение температуры и влажности в помещении изменяет время "схватывания". Смесь укладывают по сухому прочному основанию. Нельзя наносить по свежеуложенной цементной кладке. Подготовленную поверхность отгрунтовать праймером «АЛЬФАГРУНТ» или аналогичным 2-3 раза. Каждый слой грунтовки должен впитаться в основание и просохнуть в течение 4-6 часов при комнатной температуре (смотри инструкцию на грунтовку). ВНИМАНИЕ! Не использовать для грунтования ПВА и другие щелочесодержащие грунтовки. Для обеспечения коэффициента экранирования не хуже 60 дБ, закрепить по периметру помещения контур заземления, выполненный из медной полосы. | Контур заземления выполняется в соответствии с «Правилами защиты от статического электричества». Далее, закрепить по стенам, потолку и полу помещения латунную (медную) сетку с ячейкой 2х2 (1х1) мм, обеспечив нахлест сетки 50-100 мм. Стык сетки пропаивается с шагом 100-150 мм или проклеивается токопроводящим клеем и прижимается к стене латунными саморезами. Толщина слоя «ШТ-1», наносимая поверх сетки, в данном случае, должна быть не менее 15-20 мм. Смешивание. Материал состоит из двух заводских компонентов и воды: 1. Мешок сухой смеси «АЛЬФАПОЛ ШТ-1» - 25 кг. 2. Затворитель (бишофит) в канистре. 3. Вода. ВНИМАНИЕ! 1. Нельзя использовать для замеса бетономешалки. 2. Число оборотов миксера рекомендуется в пределах 400 - 600 об/мин. 3. Перед работой затворитель и сухая смесь должны иметь температуру не менее +10 °С. В чистую пластиковую/металлическую емкость (30-100 л.) вылить затворитель, долить ___ литров воды (количество воды и затворителя указано в штампе на мешке) комнатной температуры, засыпать мешок сухой смеси и перемешать миксером в течении 2-3 мин. Дать отстояться 2-3 минуты. Повторно перемешать до полной однородности. Расход сухой смеси 14 кг. на 1 м2 при толщине слоя 10 мм. Рекомендуем проводить пробную укладку раствора (1 мешок) для уточнения количества жидкости в смеси, лучшего соответствия существующему основанию, грунтовке, температуре, влажности и другим условиям. При работе соблюдать обычные меры безопасности по защите от пыли (респиратор). Раствор бишофита смывается с открытых участков тела водой. Укладка и обработка. ВНИМАНИЕ! 1. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 40 мин. 2. Не допускается повторное замешивание после схватывания раствора и разбавление его водой. Наносится на подготовленную поверхность при помощи штукатурного насоса, кельмой или шпателем. Штукатурную растворную смесь сметанообразной консистенции набрасывают на стену или потолок кельмой сплошным слоем и после легкого отверждения наносят два или более слоев, в зависимости от требуемой толщины. Каждый слой разравнивают с помощью правила. Через 30-40 минут после нанесения раствора штукатурку тщательно заглаживают (затирают) шпателем или деревянной теркой до получения ровной и гладкой поверхности без раковин и бугров. Маячные рейки вынимаются из раствора до его окончательного затвердевания. Образовавшиеся пустоты заделываются растворной смесью. Твердение состава должно происходить в сухих условиях при открытой двери (форточке) или небольшой вентиляции, не допуская сквозняков. Смачивание водой штукатурки во время заглаживания и твердения не допускается. Сушка помещения с применением тепловентилятора допускается не ранее 72 часов после нанесения. Инструмент после окончания работы промыть водой. Цвет готовой штукатурки: темно-серый – черный, неоднородный. Цветовая неоднородность не отражается на технических характеристиках готового покрытия. Устройство облицовочных покрытий выполнять не ранее 5-7 суток после нанесения. Перед наклейкой плитки, обоев, нанесением шпатлевки (цементной, гипсовой или магнезиальной) поверхность штукатурки обработать грунтовкой «АЛЬФАГРУНТ». При использовании в качестве наружной штукатурки рекомендуется последующее нанесение гидрофобного покрытия. Упаковка, хранение и эксплуатация. Поставляется комплектно: сухая смесь «АЛЬФАПОЛ ШТ-1» в бумажных мешках по 25 кг, затворитель (бишофит) в бочках или канистрах. Сухую смесь хранить в сухом помещении в течение 6 месяцев. Допускается нанесение любых отделочных покрытий (плитка, краска, обои). Ремонт штукатурки в процессе эксплуатации проводить согласно настоящей Инструкции. Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение не по назначению. |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

| Толщина одного слоя от 10 до 40 мм Расход материала на слой 10 мм 14 кг на 1м2 Время пригодности раствора к использованию 40 мин. Температура применения от +10˚С до +25˚С Прочность на сжатие, не менее 5 МПа Прочность сцепления с бетоном, не менее 1,0 МПа Паропроницаемость, мг/м* час* Па 0,024 Фракция максимальная 3 мм Теплопроводность, 0, 96 Вт/м˚С | Морозостойкость, марка F 35 Норма радиационной безопасности (НРБ-99) 1 класс Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг 73(18 Удельное объемное электрическое сопротивление, ГОСТ 12. 4.124-83 не более 10 7 Ом-м Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ГОСТ 12. 4.124-83 не более 10 9 Ом-м Коэффициенты экранирования указываются в паспорте-сертификате. |
| --- | --- |

Предприятие имеет право корректировки отдельных пунктов Инструкции, нанесенных типографским способом на мешках.

196600  Россия, г. Санкт Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.9  лит. А   ООО «АЛЬФАПОЛ»  тел. (812)  371 99 77

e-mail: alfapol@alfapol.ru    www.alfapol.ru  альфапол.рф