Проведены испытания микробного загрязнения образца строительного материала «АЛЬФАПОЛ КР» (напольной смеси сухой, растворимой, радиозащитной, магнезиально-шунгитовой), изготовитель ООО «АЛЬФАПОЛ», Санкт-Петербург, и оценка его устойчивости к десяти видам плесневых грибов. Испытания проводились в соответствии с методическими указаниями, изложенными в ГОСТе 30028.4-93

Определение микробного загрязнения образца

Для определения количества микроорганизмов на поверхности образца (поверхностное загрязнение) и в измельченном образце (объемное загрязнение) сделали смыв в определенном объеме стерильного физиологического раствора. Полученную суспензию посеяли на питательные среды для выявления грибов и бактерий. На 3-й и 5-и сутки 4 культивирования посевов в термостате при оптимальных температурах (32° для бактерий и 25° для грибов) посчитывали количество микроорганизмов

Таблица 1

| Загрязнение образцов | Микроорганизмы | Количество клеток в одном грамме образца Испытуемый образец исходный обр. (контроль) |
| --- | --- | --- |
| поверхностное | бактерии грибы | 40 | 50 - |
| измельченный образец | бактерии грибы | 1,8 х 102 10 | не определяли |

На основании результатов, указанных в таблице 1, можно заключить, что в испытуемых вариантах образца достаточно низкий уровень микробного загрязнения.

Испытание грибоустойчивости строительного материала АЛЬФАПОЛ КР»

Для проведения испытаний использовали 10 культур мицелиальных (плесневых) грибов, приведенных в таблице 2. Данные культуры грибов широко распространены в природе, очень часто встречаются как бытовые контаминанты и являются активными биодеструкторами.

При проведении эксперимента каждую культуру посеяли штрихами на питательную срезу Сабуро в чашки Петри (по 8 штрихов в каждой чашке). В центре чашек с посевами культур грибов размещали варианты образца. Учет результатов на более ранние сроки (3 сутки) был невозможен из-за медленного роста грибов.

Таблица 2 Результаты испытаний грибоустойчивости материала «АЛЬФАПОЛ КР»

| № | Культуры грибов, используемых в качестве биотестов | Степень поражения образца | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 сутки | 10 сутки | 15 сутки |  |
| 1 | Penicillium purpurogenum | 0/0 | 0/0 | 0/0 | вокруг образца образовалась зона задержки роста гриба d=4мм |
| 2 | Penicillium funiculosum | 0/0 | 10/1 | 50/2 | * |
| 3 | Penicillium chrysogenum | 0/0 | 0/0 | 30/2 |  |
| 4 | Penicillium ochrocloron | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * |
| 5 | Aspergillus fumigatus | 0/0 | 10/1 | 50/2 | * |
| 6 | Aspergillus niger | 0/0 | 0/0 | 10/1 | * |
| 7 | Aspergillus terreus | 0/0 | 50/2 | 90/2 | * |
| 8 | Fusarium culmorum | 0/0 | 0/0 | 20/1 | зона подавления спороношения (мицелий без спор), d=10мм |
| 9 | Trichoderma viride | 0/0 | 10/1 | 50/2 |  |
| 10 | Stemphylium sp. | 0/0 | 0/0 | 20/1 | Зона подавления спороношения, d=5 мм |
|  |  | Степень поражения контрольного образца |  |
|  | Penicillium purpurogenum | - | 100/4 | - |  |
|  | Penicillium ochrocloron | - | 100/4 | - |  |

Примечания к таблице:

в числителе - площадь поражения образца (%), в знаменателе – стадия развития гриба (баллы)

* - варианты образцов с единичными колониями (от 1до 5) постороннего гриба - контаминанта (предположительно рода Cladosporium), не используемого в качестве биотеста в данном эксперименте

Оценку грибоустойчивости вариантов образца проводили на 5, 10, 15 сутки от начала эксперимента путем визуального наблюдения и микроскопии. Учет результатов на более ранние сроки (3 сутки) был невозможен из-за медленного роста грибов.

Устойчивость вариантов образца к грибам регистрировали по средней площади поражения грибами поверхности в процентах и по стадии развития гриба в соответствии с ГОСТом

Стадия развития гриба оценивалась в бальной системе:

- - абсолютно чистые образцы при визуальном осмотре и микроскопии

- - визуально чистые образцы; при осмотре под микроскопом видны мелкие очаги в виде пятен определенного вида гриба, стадия спороношения отсутствует

2	- поверхностное развитие мицелия гриба в виде пятен, стадия спороношения отсутствует

- - обильное разрастание мицелия, начало стадии спороношения

- - отчетливо виден рост грибов при визуальном осмотре, спороношение

- - глубокое поражение всей площади образца, интенсивное спороношение

Результаты испытаний

На 5 сутки экспозиции материала «АЛЬФАПОЛ КР» со всеми 10 культурами грибов поражения образцов не зарегистрировано (табл.2). Грибоустойчивость образцов сохранялась до конца срока наблюдения (15 сутки) в отношении грибов Penicillium purpurogenum и Penicillium ochrocloron. Кроме того, материал вызывал задержку роста культуры Penicillium purpurogenum - в радиусе 4 мм вокруг образца отмечена зона отсутствия роста гриба. На 10 сутки незначительные изменения материала образцов (в степени 10/1) вызывали три культуры грибов Penicillium funiculosum, Aspergillus fumigatus, Trichoderma viride. Более значительные изменения вызывал Aspergillus terreus  (50/2). На 15 сутки на большинстве вариантов были отмечены начальные стадии развития большинства грибов, использованных в качестве биотестов. Наиболее заметное поражение вызвал Aspergillus terreus (90/2), а степень поражения грибами Aspergillus niger, Stemphylium sp., Fusarium culmorum была очень незначительной (10/1, 20/1). Отмечено замедление развития Fusarium culmorum, выраженное в виде образования вокруг образца зоны роста гриба без стадии спороношения.

В связи с недостаточным количеством исходного образца (контроль) испытание его грибоустойчивости было проведено только по отношению к двум культурам: Penicillium purpurogenum и Penicillium ochrocloron, к которым исследуемый материал «АЛЬФАПОЛ КР» проявил повышенную устойчивость. Эти наименее агрессивные по отношению к исследуемому материалу культуры грибов вызывали поражение контрольного образца уже на десятые сутки, степень поражения составляла - 100/4 (табл.2)

Следует отметить, что на поверхности отдельных вариантов образца (отмечены в таблице знаком *) обнаружены единичные колонии (от 1 до 5) постороннего гриба контаминанта (предположительно рода Cladosporium), не используемого в качестве биотеста в данном эксперименте. Указанная  культура, вероятно, попала на материал из внешней среды при его обработке и хранении.

Выводы

- Выявлен невысокий уровень поверхностного и общего микробного загрязнения строительного материала «АЛЬФАПОЛ КР»

2. Испытуемый материал обладал абсолютной устойчивостью к культурам грибов Penicillium purpurogenum и Penicillium ochrocloron, а также был достаточно устойчив к Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger, Fusarium culmorum и Stemphylium sp. и менее устойчив к культуре гриба Aspergillus terreus

3.	Грибоустойчивость строительного материала «АЛЬФАПОЛ КР»
существенно превышала устойчивость контрольного образца (в большинстве
случаев на 90-100%)

Рекомендации

В связи с тем, что строительный материал «АЛЬФАПОЛ КР» обладал устойчивостью только к части культур мицелиальных грибов, использованных в данном эксперименте, есть основания исследовать на грибоустойчивость отдельные компоненты материала. Целесообразно также ввести в состав смеси антимикробный компонент (антисептик), обладающий широким спектром провогрибкового действия.