### «АЛЬФАПОЛ  СТАНДАРТ »

СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ НАПОЛЬНАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ  ГИПСОВАЯ  М150, Пк4

Для стяжки пола под  покрытие.  Толщина слоя от 3 до 40 мм. за один проход.

## ТУ 5745-003-82166262-2001 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.06.574.П.011792.06.08

Обязательной сертификации не подлежит. Не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной  безопасности».

| Объекты применения. В помещениях жилых и общественных зданий с высокими требованиями по гигиене, а также в пищевых, фармацевтических, медицинских, детских учреждениях с умеренной интенсивностью механических воздействий, и нагрузкой на пол 15 МПа (150 кг/см2) под покрытия. Преимущества. Состав: гипс, вода и модифицирующие добавки. Экологически - чистый материал. Безусадочный. Не содержит песка, цемента и казеина Негорючий материал. Высокая адгезия к минеральным основаниям. На 20% легче цементных смесей. Текучесть смеси обеспечивает финишное выравнивание бетонных и цементно-песчаных стяжек для последующей укладки высококачественных покрытий. Возможна перекачка насосами. Быстрый набор прочности. Нагрузка для прохода при нормальных условиях через 8-10 часов.. Неаллергенный, при попадании на кожу не вызывает раздражения, рН - нейтральный. По теплоизоляционным свойствам близок к древесине. Допускается выполнять стяжку по технологии «плавающий пол». При аварийной протечке воды не теряет прочностных характеристик. Общие требования. При работе соблюдать требования СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4 «Устройство полов». Толщина покрытия выбирается по проекту. Основание должно обеспечивать восприятие без трещинообразования всех видов нагрузок и силовых воздействий, которые могут иметь место в процессе эксплуатации. Растворную смесь укладывают по сухому созревшему (1-3 месяца) бетонному основанию, или 28 суточной цементно-песчаной стяжке. Поверхность подстилающего слоя должна быть чистой и прочной, с влажностью не более 5%. Нельзя укладывать поверх свежеуложенного цементного пола, на постоянно увлажняемое и промороженное основание. Температура помещения должна быть выше +10°С и относительная влажность воздуха не более 60% на весь период выполнения работ по устройству пола. Изменение температуры и влажности в помещении изменяет время "схватывания". Подготовка основания В местах примыкания к стенам и колоннам установить прокладки из демпфирующих материалов толщиной не менее 5 мм. За 3 – 4 часа до заливки заделать трещины и большие выбоины (предварительно расшитые и огрунтованные) в основании пола гипсовым материалом «АЛЬФАПОЛ П» или этим же раствором. Удалить абразивно нестойкие, рыхлые и отставшие участки основания. Поверхность тщательно очистить от «цементного молока», пыли, масел, краски и других веществ, мешающих приклеиванию выравнивающей смеси. При необходимости отфрезеровать основание. Установить маячки. Подготовленную поверхность тщательно грунтовать праймером «АЛЬФАГРУНТ» или аналогичным. Грунтовка должна впитаться в основание и просохнуть в течение 4-6 часов (каждый слой) при комнатной температуре (смотри инструкцию на грунтовку). Впитывающие поверхности грунтовать два – три раза. Не использовать для грунтования ПВА и другие щелочесодержащие грунтовки. При устройстве стяжки методом «плавающего пола» на основание простелить полиэтилен, или аналогичный не впитывающий материал. При устройстве звукоизоляции использовать минеральную вату в виде плит с удельной плотностью не менее 100 кг/м3 и толщиной 30-50 мм или аналогичные | материалы, при этом руководствоваться соответствующими Инструкциями заводов – изготовителей. Толщина стяжки в этом случае должна быть не менее 30 мм. Смешивание В чистую емкость (смеситель) залить ______ л. воды комнатной температуры (количество воды указано в штампе на мешке), засыпать мешок сухой смеси. Излишек воды приводит к снижению качества стяжки. Перед работой материал должен иметь температуру не менее +10°С. Перемешивать миксером в течение 2-3 мин., дать отстояться 2-3 мин, перемешать еще раз и вылить из емкости на подготовленную поверхность. Нельзя долгое время держать растворную смесь в мешалке во избежание начала схватывания. При работе соблюдать обычные меры безопасности по защите от пыли (респиратор). Раствор бишофита смывается с открытых участков тела водой. ВНИМАНИЕ! 1. Нельзя использовать для замеса бетономешалки. 2. Число оборотов миксера рекомендуется в пределах 400 - 600 об/мин. Рекомендуем проводить пробную укладку раствора (1 мешок) в целях уточнения количества жидкости в смеси и соответствия существующему основанию, грунтовке, температуре, влажности и другим условиям. Укладка и обработка Для обеспечения самовыравнивания смеси, толщина слоя должна быть более 3 мм над верхней отметкой бетонного основания. На 1 м. кв при толщине слоя 10 мм расходуется 13 кг сухой смеси. После разлива очередных порций, места стыков и всю поверхность свежей выливки прокатать с помощью игольчатого валика для удаления воздушных пузырьков. Смесь выливать непрерывным способом, избегая технологических перерывов. Масса сохраняет свойство текучести на протяжении 30-40 мин. при комнатной температуре. Инструмент промыть водой. Твердение состава должно происходить в сухих условиях при открытой двери (форточке) или небольшой вентиляции, не допуская сквозняков. Увлажнение покрытия во время твердения не допускается. Через 24 часа после заливки допускается просушивание помещения с помощью тепловентилятора, не направляя поток воздуха на стяжку. Время просушки до укладки покрытий при 20 0С и относительной влажности воздуха 60% - 5-7 суток. При наличии температурных швов в подстилающем слое, повторить их на стяжке. Шов заполнить герметиком. Цвет стяжки пола - кремовый. Последующие покрытия устраивать, руководствуясь Инструкциями на эти покрытия. Упаковка, хранение, эксплуатация Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение не по назначению. Поставляется в мешках по 20 кг. Хранить в сухом помещении в течение 3 месяцев. Ремонт стяжки пола в процессе эксплуатации проводить в соответствии с настоящей Инструкцией. |
| --- | --- |
| Толщина одного слоя от 3 до 40 мм. Расход материала на слой 10 мм 13 кг на 1 м2 Время пригодности раствора к использованию 30 мин. Температура применения от+10 0С до +250С Предел прочности на сжатие, не менее 15 МПа | Предел прочности при изгибе. не менее 6 МПа. Прочность сцепления с бетоном, не менее 1,0 МПа Фракция, максимально 0,05мм. Теплопроводность 0,6 Вт/м 0С Норма радиационной безопасности (НРБ-99) 1 класс |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предприятие имеет право корректировки отдельных пунктов Инструкции, нанесенных типографским способом на мешках.

196135  г. Санкт Петербург,  ул. Ленсовета, дом 5    офис «АЛЬФАПОЛ»  т/ф    (812)  371 99 77                                                                                                                      e-mail:alfapol@alfapol.ru    http//alfapol.ru

ТУ 5745-003-82166262-2001   Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.06.574.П. 011792.06.08