### «АльфаПол С»

САМОВЫРВВНИВАЮЩАЯСЯ БЕЗУСАДОЧНАЯ РАСТВОРНАЯ ГИПСОВАЯ  БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ СМЕСЬ М 200, Пк4

Для стяжки пола под  паркет, ламинат, линолеум, керамическую плитку и наливные полы по бетонному основанию.

Толщина слоя от1 до 40 мм.

## ТУ 5745-003-56234968-2001   Гигиенический сертификат № 78.01.06.574.П.010123.12.01

| Объекты применения. В помещениях жилых и общественных зданий с высокими требованиями по гигиене, а также в пищевых, фармацевтических, медицинских, детских учреждениях с умеренной интенсивностью механических воздействий, малой интенсивностью воздействия жидкостей и нагрузкой на пол до 20 МПа (200 кг/см2), под покрытия. Преимущества. Безусадочный. Не содержит песка, цемента и казеина Негорючий материал. Высокая адгезия к минеральным основаниям. На 20% легче цементных смесей. Текучесть смеси обеспечивает финишное выравнивание бетонных и цементно-песчаных стяжек для последующей укладки высококачественных покрытий. Возможна перекачка насосами. Быстрый набор прочности. Нагрузка для прохода при нормальных условиях через 8-10 часов.. Неаллергенный, при попадании на кожу не вызывает раздражения, рН - нейтральный. По теплоизоляционным свойствам близок к древесине. Допускается выполнять стяжку по технологии «плавающий пол». При аварийной протечке воды не теряет прочностных характеристик. Общие требования. При работе соблюдать требования СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4 «Устройство полов». Толщина покрытия выбирается по проекту, но не менее 3 мм. Основание должно обеспечивать восприятие без трещинообразования всех видов нагрузок и силовых воздействий, которые могут иметь место в процессе эксплуатации. Растворную смесь укладывают по сухому созревшему (1-3 месяца) бетонному основанию, или 28 суточной цементно-песчаной стяжке. Поверхность подстилающего слоя должна быть чистой, прочностью не менее 20 МПа и влажностью не более 5%. Нельзя укладывать поверх свежеуложенного цементного пола и на постоянно увлажняемое основание. Температура помещения должна быть выше +10°С и относительная влажность воздуха не более 60% на весь период выполнения работ по устройству пола. Изменение температуры и влажности в помещении изменяет время "схватывания". При наличии температурных швов в подстилающем слое, повторить их на стяжке. Шов заполнить герметиком. При устройстве стяжки методом «плавающего пола» на основание простелить полиэтилен, или аналогичный невпитывающий материал. При устройстве звукоизоляции использовать минеральную вату в виде плит с удельной плотностью не менее 100 кг/м3 и толщиной 30-50 мм или аналогичные материалы, при этом руководствоваться соответствующими Инструкциями заводов – изготовителей. Толщина стяжки в этом случае должна быть не менее 30 мм. Подготовка основания . В местах примыкания к стенам и колоннам установить прокладки из демпфирующих материалов толщиной не менее 5 мм. За 3 – 4 часа до заливки заделать трещины и большие выбоины (предварительно расшитые и огрунтованные) в основании пола гипсовым материалом «АльфаПол П» или этим же раствором. Удалить абразивно нестойкие, рыхлые и отставшие участки основания.. | Поверхность тщательно очистить от «цементного молока», пыли, масел, краски и других веществ, мешающих приклеиванию выравнивающей смеси. При необходимости отфрезеровать основание. Установить маячки. Подготовленную поверхность тщательно грунтовать праймером типа «Ceresit CT-17» Впитывающие поверхности грунтовать дважды Не рекомендуется грунтование с применением ПВА и жидкого стекла. Смешивание В чистую емкость (смеситель) залить ______ л. воды комнатной температуры (количество затворяющей жидкости указано в штампе на мешке.). засыпать мешок материала. Перелив воды приводит к снижению качества стяжки. Перед работой материал должен иметь температуру не менее +10°С. Перемешивать миксером в течение 2-3 мин., дать отстояться 2-3 мин, перемешать еще раз и вылить из емкости на подготовленную поверхность. Нельзя долгое время держать растворную смесь в мешалке во избежание начала схватывания. Перед использованием рекомендуем проводить пробную заливку для уточнения количества жидкости в смеси, лучшего соответствия существующему основанию, грунтовке, температуре, влажности и другим условиям. Укладка и обработка Для обеспечения самовыравнивания смеси, толщина слоя должна быть более 3 мм над верхней отметкой бетонного основания. На 1 м. кв при толщине слоя 5 мм расходуется 7 кг сухой смеси, на 10 мм – 14 кг и т.д. . После разлива очередных порций, места стыков и всю поверхность свежей выливки прокатать с помощью игольчатого валика для удаления воздушных пузырьков. Смесь выливать непрерывным способом, избегая технологических перерывов. Масса сохраняет свойство текучести на протяжении 30-40 мин. при комнатной температуре. Инструмент промыть водой. Твердение состава должно происходить в сухих условиях при открытой двери (форточке) или небольшой вентиляции, не допуская сквозняков. Увлажнение покрытия во время твердения не допускается. Через 24 часа после заливки начинать интенсивное просушивание. Время просушки до укладки покрытий при 20 град.С и относительной влажности воздуха 60% - 5-7 суток. Цвет стяжки пола - кремовый. Последующие покрытия устраивать, руководствуясь Инструкциями на эти покрытия. Упаковка ,хранение. Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение не по назначению. Поставляется в мешках по 20 кг. Хранить в сухом помещении в течение 3 месяцев. Ремонт стяжки пола в процессе эксплуатации проводить в соответствии с настоящей Инструкцией. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Толщина одного слоя от 1 до 40 мм. Расход материала на слой 10 мм 14 кг на 1 м2 Время пригодности раствора к использованию 30 мин. Температура применения от+10 0С до +25 0С Предел прочности (на сжатие) более 20 МПа | Предел прочности при изгибе более 6 МПа. Прочность сцепления с бетоном 1,5 МПа. Фракция максимально 0,02мм. Теплопроводность 0,6 Вт/м 0 С |
| --- | --- |

Россия, Санкт Петербург  ул. Ленсовета дом .5   офис «АЛЬФАПОЛ»          http://alfapol.ru