### «АЛЬФАПОЛ АМШ»

Смесь сухая растворная напольная уплотняемая несущая радиоэкранирующая антиэлектростатическая магнезиально-шунгитовая М200, Пк3-Пк4

Для устройства радиоэкранирующего антиэлектростатического покрытия пола. Толщина слоя от 15 до 40 мм. за один проход.

Патент на изобретение № 2233255 Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.06.574.П.016079.09.09 ТУ № 5745-001-82166262-2001

Обязательной сертификации не подлежит. Не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной

безопасности». Соответствует требованиям ГОСТ 12. 4.124-83 для антиэлектростатических материалов.

| Объекты применения помещения, подверженные воздействию электромагнитных излучений; помещения, в которых требуется обеспечить защиту от статического электричества; помещения для индивидуального использования: квартиры, коттеджи; офисные помещения; помещения с выраженным влиянием аномалий естественных полей (геодинамически активные зоны геологических разломов); медицинские учреждения (больничные палаты), санатории, сенсорные комнаты; предприятия электронной промышленности; предприятия фармацевтической промышленности; вычислительные центры, серверные; помещения дежурных сил армии и других силовых структур, диспетчеров электростанций, аэропортов и т.п. Эксплуатационные преимущества экранирует электрические поля 50 Гц и электромагнитные излучения в диапазоне частот от 10 кГц до десятков ГГц от 3 до 67 раз. В зависимости от толщины слоя, эффективность экранирования материалом составляет до десятков дБ; обладает свойствами поглощения электромагнитных излучений; не накапливает статическое электричество; не искажает магнитное поле Земли, что обеспечивает естественную геомагнитную обстановку в домах и на рабочих местах; помещения, отделанные магнезиально-шунгитовыми покрытиями, обладают релаксационно-оздоравливающим эффектом и используются для восстановительной терапии; обеспечивает выравнивание бетонных и цементно-песчаных оснований; относится к категории непылящих и негорючих материалов; обладает повышенной адгезией к основаниям, эластичностью и трещиностойкостью; обладает безусадочностью и высокой прочностью; морозостоек, может использоваться в неотапливаемых помещениях; Общие требования При работе соблюдать требования СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». При использовании для защиты от электромагнитных полей следует руководствоваться СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 – 03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383 – 03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». С учетом требований ГОСТ Р 51318.14.1-99 и ГОСТ Р 51318.14.2-99 по ЭМС бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Температура помещения: от +10°С. Относительная влажность: 60% на весь период выполнения работ. Уменьшение температуры в помещении замедляет процесс "схватывания". Смесь укладывают по сухому созревшему (1-3 мес.) бетонному основанию или 28-суточной (не менее) цементно-песчаной стяжке. Подготовка основания В местах примыкания к стенам и колоннам и в местах прохода коммуникаций установить прокладки из демпфирующих материалов толщиной не менее 5 мм. Удалить абразивно-нестойкие, рыхлые и отставшие участки основания. Поверхность тщательно очистить от «цементного молока», пыли, масел, краски и других веществ, мешающих приклеиванию выравнивающей смеси. При необходимости отфрезеровать основание. За 3 – 4 часа до укладки смеси заделать трещины и большие выбоины (предварительно расшитые и отгрунтованные) в основании пола материалом «АЛЬФАПОЛ МБ» или раствором «АЛЬФАПОЛ АМШ». Выступающие металлические части обработать битумным лаком. Установить направляющие, прикрепив их к полу саморезами или на раствор «АЛЬФАПОЛ АМШ». При наличии значительных зазоров между направляющими и полом зазоры заделать тем же раствором изнутри полосы во избежание утечки раствора при укладке. Подготовленную поверхность тщательно грунтовать праймером «АЛЬФАГРУНТ» или аналогичным 2-3 раза. Каждый слой грунтовки должен впитаться в основание и просохнуть в течение 4-6 часов при комнатной температуре (смотри инструкцию на грунтовку). | ВНИМАНИЕ! Не использовать для грунтования ПВА или щелочесодержащие грунтовки. Для обеспечения коэффициента экранирования не хуже 60 дБ, закрепить по периметру пола контур заземления, выполненный из медной полосы. Контур заземления выполняется в соответствии с «Правилами защиты от статического электричества». Далее, прикрепить к полу латунную (медную) сетку с ячейкой 2х2 (1х1) мм, обеспечив нахлест сетки 50-100 мм. Стык сетки пропаивается с шагом 100-150 мм или проклеивается токопроводящим клеем и прижимается к полу латунными саморезами. Толщина слоя «АМШ», наносимая поверх сетки, в данном случае, должна быть не менее 15-20 мм. Смешивание Растворная смесь состоит из двух заводских компонентов и воды: Мешок сухой смеси «АЛЬФАПОЛ АМШ» - 25 кг. Затворитель (бишофит). Вода. ВНИМАНИЕ! 1.Нельзя использовать для замеса бетономешалки. 2. Число оборотов миксера рекомендуется в пределах 400 - 600 об/мин. 3. Перед работой затворитель и сухая смесь должны иметь температуру не менее +10 °С. В чистую пластиковую/металлическую емкость (30-100 л.) вылить затворитель, долить ___ литров воды (количество воды и затворителя указано в штампе на мешке) комнатной температуры, засыпать содержимое мешка(-ов) сухой смеси и перемешать миксером в течении 2-3 мин. Дать отстояться 2-3 минуты. Повторно перемешать до полной однородности. Вылить из ёмкости на подготовленную поверхность. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 40 минут. Укладка и обработка Укладка растворной массы производится полосами по заранее установленным направляющим требуемой высоты. Ширина полосы выбирается в зависимости от конкретных условий. Растворную массу выложить из мешалки на отгрунтованную полосу и протянуть правилом по направляющим, оставляя ровную поверхность без борозд и пустот. Направляющие вынимаются из раствора до его окончательного затвердевания. Образовавшиеся пустоты заделываются растворной смесью. После «готовности» материала (при надавливании рукой со средним усилием остаются небольшие углубления) провести его заглаживание вручную или бетоноотделочной машиной без использования жидкостей. В местах стыков полос во время заглаживания своевременно зачищать наплывы свежего раствора на ранее уложенной полосе. Твердение состава должно происходить в сухих условиях, помещение должно проветриваться. Увлажнение покрытия (шлифовка с водой) во время твердения не допускается. Возможен неоднородный цвет покрытия от светло- до темно-серого, особенно в месте стыков полос, что не влияет на прочность готового пола. Упаковка, хранение и эксплуатация Поставляется комплектно: сухая смесь «АЛЬФАПОЛ АМШ» в бумажных мешках по 25 кг, затворитель (бишофит) в бочках или канистрах. Хранить в сухом помещении в течение 6 месяцев. Устройство чистовых покрытий, а также покраску (пропитку) выполнять, руководствуясь Инструкциями на эти покрытия, но не ранее 5-7 суток после заливки пола. Образовавшееся на поверхности магнезиальное «молочко» перед нанесением краски (пропитки), лака или клея удалить механическим способом. При эксплуатации готовых полов без покрытия следует учитывать: -влажная уборка пола допускается не ранее 7 суток после укладки. -уборку помещений с разливанием воды из шлангов не производят; -мытье полов осуществляют нейтральными моющими растворами. Ремонт пола в процессе эксплуатации проводить по настоящей Инструкции. Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение не по назначению. |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Толщина одного слоя от 15 до 40 мм Расход материала на слой 10 мм 17 кг на 1м2 Время пригодности раствора к использованию 40 мин. Температура применения от +10 0С до +25 0С Предел прочности на сжатие, не менее 20 МПа Предел прочности при изгибе, не менее 9 МПа Прочность сцепления с бетоном, не менее 1 МПа Фракция, максимально 3 мм Теплопроводность 0, 96 Вт/м 0 С | Морозостойкость, марка F200 Истираемость заглаженного раствора, не более 0,7 г/ см2 Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ Нормы радиационной без опасности (НРБ-99) 1 класс Удельное объемное электрическое сопротивление, ГОСТ 12. 4.124-8, не более 10 7 Ом-м Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ГОСТ 12. 4.124-8, не более 10 9 Ом-м Коэффициенты экранирования указываются в паспорте-сертификате. |
| --- | --- |

Предприятие имеет право корректировки отдельных пунктов Инструкции, нанесенных типографским способом на мешках.

196600 Россия, г. Санкт Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.9 лит. А ООО «АЛЬФАПОЛ» тел. (812) 371 99 77

e-mail:alfapol@alfapol.ru www.alfapol.ru