### «АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ»

### СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНАЯ МАГНЕЗИАЛЬНО-БАРИТОВАЯ М100, Пк2

Для защиты от гамма и рентгеновского излучения под любые виды покрытий. Толщина слоя 3 - 40 мм.

Патент на изобретение № 2233255 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.06.574.П.011790.06.08 ТУ 5745-004-82166262-2004

Обязательной сертификации не подлежит. Не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

| Объекты применения Строительный отделочный материал для обеспечения радиационной безопасности и защиты населения от сверхнормативного воздействия всех видов источников ионизирующих излучений. Применяется для оштукатуривания стен в рентгенофлюорографических комплексах, медицинских, промышленных, научных учреждениях, жилых домах. Может использоваться при изготовлении контейнеров для утилизации радиоактивных отходов. Преимущества ослабляет ионизирующие излучения широкого ряда радионуклидов расход на 1м.кв. составляет 19кг при толщине слоя 10мм пожаробезопасность (относится к категории негорючих материалов) быстрое твердение и набор прочности эластичность устойчивость к сползанию высокая адгезия трещинностойкость долговечность ремонтопригодность Общие требования ВНИМАНИЕ! При заказе материала требуйте справочную таблицу по расчету толщины защитного слоя штукатурки. При работе соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». СП 2.6.1.758-99 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). СанПиН 2.6.802.-99 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. Санитарные правила и нормативы. Температура воздуха в помещении должна быть выше +10°С и относительная влажность воздуха 60% на весь период выполнения работ. Изменение температуры и влажности воздуха в помещении изменяет время "схватывания". Смесь укладывают по сухому прочному основанию. Нельзя наносить смесь по свежеуложенной кирпичной кладке и свежей цементной штукатурке. Подготовка стен Удалить абразивно-нестойкие, рыхлые и отстающие фрагменты стен. На гладких поверхностях сделать насечки. Поверхность тщательно очистить от пыли, масел, краски и других веществ, снижающих адгезию выравнивающей смеси. За 3 – 4 часа до нанесения смеси заделать трещины и большие выбоины (предварительно расшитые и огрунтованные) этим же раствором. Подготовленную поверхность тщательно грунтовать праймером «АЛЬФАГРУНТ» или аналогичным 2-3 раза. Каждый слой грунтовки должен впитаться в основание и просохнуть в течение 4-6 часов при комнатной температуре (смотри инструкцию на грунтовку). Не использовать для грунтования ПВА дисперсии. Подготовка потолка Удалить старую штукатурку (загрязнения, краску, плитку, и т.п.) с потолка, сделать насечки. Расчистить швы между плитами перекрытий. Швы обеспылить. Швы между плитами и всю поверхность потолка огрунтовать за 2-3 раза грунтовкой «АЛЬФАГРУНТ». После полимеризации грунтовки (около 4 часов на каждый слой) заполнить швы раствором «ШТ-БАРИТ». Оштукатуривание всей поверхности потолка начинать не ранее 4-х и не позднее 12 часов после заделки швов «мокрое по мокрому». В случае технологического перерыва продолжать работы по оштукатуриванию следует не ранее, чем через 3 суток после заделки швов и высыхания «ШТ-БАРИТ». При нанесении штукатурки на гладкий потолок (или слоем более 15 мм) рекомендуется штукатурку наносить по арматурной стекловолоконной сетке, надежно прикрепленной к потолку. При этом сетка также должна быть огрунтована. | Смешивание: Материал состоит из двух заводских компонентов и воды: Мешок сухой смеси «АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ» - 25 кг. Затворитель (бишофит) Вода ВНИМАНИЕ! 1. Нельзя использовать для замеса бетономешалки. 2. Число оборотов миксера рекомендуется в пределах 400 - 600 об/мин. В емкость (растворомешалку) вылить затворитель, долить ___ литров воды (количество воды и затворителя указано в штампе на мешке) комнатной температуры, засыпать мешок сухой смеси и перемешать миксером в течении 2-3 мин. Дать отстояться 2-3 минуты, повторно выполнить замешивание до полной однородности. Перед замешиванием затворитель и сухая смесь должны иметь температуру не менее +10 °С. Для перемешивания миксером использовать чистые пластиковые (металлические) емкости 30-100 л. Расход сухой смеси 19 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм. Нельзя долгое время держать растворную смесь в емкости во избежание начала схватывания. Рекомендуем проводить пробную укладку штукатурного раствора (1 мешок) для уточнения количества жидкости в смеси, соответствия пластичности раствора существующему основанию, температуре, влажности и другим условиям. При работе соблюдать обычные меры безопасности по защите от пыли (респиратор). Раствор бишофита смывается с открытых участков тела водой. Укладка и обработка Приготовленная порция штукатурного раствора должна быть израсходована в течение 40 мин. Наносится на подготовленную поверхность при помощи штукатурного насоса, кельмы или шпателя. Не допускается повторное замешивание после схватывания раствора и разбавление его водой или раствором бишофита. Штукатурную растворную смесь сметанообразной консистенции набрасывают на стену или потолок кельмой сплошным слоем и после легкого отверждения наносят два или более слоев, в зависимости от требуемой толщины. Каждый слой разравнивают с помощью правила. Через 30-40 минут после нанесения лицевого слоя, штукатурку тщательно заглаживают (затирают) металлической или деревянной теркой до получения ровной и гладкой поверхности без раковин и бугров. Маячные рейки вынимаются из раствора до его окончательного затвердевания. Образовавшиеся пустоты заделываются растворной смесью. Твердение состава должно происходить в сухих условиях при открытой двери (форточке) или небольшой вентиляции, не допуская сквозняков. Смачивание водой штукатурки во время заглаживания и твердения не допускается. Сушка помещения с применением тепловентилятора допускается не ранее 72 часов после нанесения. Инструмент после окончания работы промыть водой. Цвет готовой штукатурки: темно-серый – черный, неоднородный. Цветовая неоднородность не отражается на технических характеристиках готового покрытия. Устройство облицовочных покрытий выполнять не ранее 5-7 суток после нанесения штукатурки. Перед наклейкой плитки, обоев, нанесением шпатлевки (цементной, гипсовой или магнезиальной) поверхность штукатурки обработать грунтовкой «АЛЬФАГРУНТ». При использовании в качестве наружной штукатурки рекомендуется последующее нанесение гидрофобизирующего покрытия. Упаковка, хранение и эксплуатация Поставляется в бумажных мешках, затворитель – в канистрах (бочках). Хранить в сухом помещении в течение 6 месяцев. Допускается нанесение любых отделочных покрытий (плитка, краска, обои). Ремонт штукатурки в процессе эксплуатации проводить согласно настоящей Инструкции. Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение не по назначению. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Толщина одного слоя | от 3 до 25 мм | Фракция, максимальная | 1,25 мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход материала, при толщине 10 мм | 19 кг на 1м2 | Морозостойкость, марка | F 35 |
| Время пригодности раствора к использованию | 40 мин. | Норма радиационной безопасности (НРБ-99) | 1 класс |
| Температура укладки | от +10 0С до +250С | Удельная эффективная активность радионуклидов | 73 ± 18 Бк/кг |
| Прочность на сжатие, не менее | 20 МПа | Негорючий материал, марка , ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Прочность сцепления с бетоном, не менее | 1 МПа |  |  |

Предприятие имеет право корректировки отдельных пунктов Инструкции, нанесенных типографским способом на мешках.

196600 г. Санкт Петербург, ул. Автомобильная, 9А телефон +7 (812) 373-92-92 (812) 373 9294

сайт: alfapol.ru альфапол.рф e-mail: alfapol@alfapol.ru