# ВЫПИСКА

# Инструкция

по эксплуатации покрытия пола на основе магнезиальных  строительных смесей

## ПАТЕНТ на изобретение № 2233255

Изготовлены в соответствии с требованиями     ТУ 5745-002-82166262-2004   «Смеси сухие бетонные напольные АЛЬФАПОЛ™ на основе магнезита».

Санитарно- эпидемиологическое  заключение  № 78.01.06.574.011794.06.08. от 16.06. 2008 г.  «Смеси сухие бетонные напольные АЛЬФАПОЛ™ на основе магнезита».

Область применения:

Стяжки и покрытия пола   в помещениях жилых, общественных, административных и бытовых зданий покрытия пола  в производственных помещениях со значительной интенсивностью механических воздействий и средней интенсивностью воздействия жидкостей, в том числе: в пищевых, фармацевтических, медицинских, полиграфических, детских  учреждениях. По типам смесей: в качестве средств коллективной защиты от электромагнитных полей радиочастотного диапазона; защиты от статического электричества; электрических полей промышленной частоты, а также   создания безыскровых, маслобензостойких, теплозвукоизолирующих и негорючих полов.

Типы смесей для устройства стяжек пола (покрытий):

АЛЬФАПОЛ МБ,  ДМБ (г) –   маслобензостойких;

АЛЬФАПОЛ  АБШ – защита от электромагнитных излучений;

АЛЬФАПОЛ  МИ – безыскровых, антиэлектростатических;

АЛЬФАПОЛ  ТЗП, ТЗМП, ТЗМК – теплозвукоизолирующих.

Памятка по пожарной безопасности

1. Магнезиально – шунгитовые  строительные материалы АЛЬФАПОЛ™ относятся к категории негорючих строительных материалов (НГ)  применяются для устройства пола на путях эвакуации.

2. Полы в помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1 (СНиП 21-01-97. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Раздел 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛЮДЕЙ )  в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости,  следует выполнять

из негорючих строительных материалов (НГ)  марок АЛЬФАПОЛ  М, МБ, МП, АМШ, МИ, К, КИ, ТК.

3. Магнезиальные строительные материалы АЛЬФАПОЛ™ не содержатся в списке продукции, утвержденным постановлением правительства  Российской Федерации от 17.03. 2009 г. №241.

4. На магнезиальные строительные материалы, выпускаемые ООО «АЛЬФАПОЛ» не распространяются положения статьи 146 Федерального закона Российской Федерации от 22.07. 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обязательного подтверждения соответствия требованиям указанного Технического регламента

Общие требования до начала эксплуатации

1. Во время набора эксплуатационной прочности  (7 суток) стяжки пола (покрытия пола) не допускается попадание на рабочую поверхность воды, красок, извести, мела, пыли и других загрязняющих или агрессивных веществ.

2.  Не допускается   во время набора эксплуатационной прочности  (7 суток) укрытие готового покрытия  пола влагонепроницаемыми материалами. Твердение полов на магнезиальной основе должно проходить при естественной циркуляции воздуха в помещении, не допуская сквозняков и местного перегрева (от солнечных лучей, нагревательных элементов).

Для определения сроков начала эксплуатации  (материалов  типа  МБ, МИ, .АБШ,  ДМБ), после укладки  покрытия, следует ориентироваться  по показаниям прибора, измеряющего  прочность строительных конструкций  (например, ОНИКС -  2.54) и нагрузками, в которых изделие начинает эксплуатироваться.

В случае отсутствия  измерительных приборов,  ориентироваться на расчетное время, при стандартной температуре и относительной влажности воздуха в помещении ( t = +18 0С , φ = 60%):

- набор прочности для прохода                                                                                                    10-12  часов;

- набор  прочности для начала эксплуатации в щадящем режиме                                            5-7 суток;

- набор   прочности  30 МПа                                                                                                         15-28 суток;

- продолжение набора прочности и окончание процесса твердения (35 - 45 МПа)               90 – 120 суток.

Условия эксплуатации

- сухое отапливаемое (не отапливаемое) помещение;

- своевременное удаление скоплений воды с поверхности пола;

- влажная уборка пола  нейтральными моющими средствами (содержание кислот или щелочей не более 2%) без оставления луж на поверхности пола, но не ранее, чем через 14 суток после укладки материала;

- движение автомобильного транспорта и погрузчиков на резиновом ходу (нешипованная резина) без ограничения;

-  при попадании на поверхность пола горюче-смазочных и других агрессивных жидкостей смыть их водой с нейтральными моющими средствами.

-  ремонт пола в процессе эксплуатации осуществлять согласно заводской инструкции материалами, рекомендованными предприятием – изготовителем.

Генеральный директор

Ю.Д. Гончаров